## Slide 1
Методы определения кислотности
Определение кислотности в жидких гомогенных системах
Кислотно-основное титрование
рН перехода индикатора
HA H+ + A- BOH B+ + OH- H2O H+ + OH- Ind + H+ IndH+
Прямое и обратное титрование

## Slide 2
Определение кислотности в гетерогенных системах
проблема установления равновесия (дифузионные ограничения)
предпочтительно обратное титрование
OH
OH-
H+
O-
Кислотно-основное титрование в неводных средах твердых образцов
основная проблема
аНА(Н2О) ≠ аНА(Solv)
решение
приготовление серии стандартных растворов
и построение на их основе зависимостей а - рН

## Slide 3
Кислотно-основное титрование в неводных средах твердых образцов
Ind + H+ = IndH+
основная
форма
Н- (кислая)
форма
Сопоставление кислотности по интервалу рКа, соответствующему паре индикаторов
Стандартный набор индикаторов
Ind
IndH
Нейтральный красный
желтый
красный
6,8
Метиловый красный
желтый
красный
4,8
Фенилазонафтиламин
желтый
красный
4,0
Диметиловый желтый
желтый
красный
3,3
2-Амино-5-азотолуол
желтый
красный
2,0
Бензолазодифениламин
желтый
фиолетовый
1,5
Диметиламиноазо-1-нафталин
желтый
красный
1,2
Кристаллический фиолетовый
синий
желтый
0,8
п-Нитробензолазо-(п-нитро)-дифениламин
оранжевый
фиолетовый
0,43
Дициннамальацетон
желтый
красный
- 3,0
Бензальацетофенон
бесцветный
желтый
- 5,6
Антрахинон
бесцветный
желтый
- 8,2
Индикатор
Цвет
pKa
Подбором индикаторов могут быть определены кислотность
по Брэнстеду, Льюису или суммарная кислотность

## Slide 4
общая кислотность поверхности
B
B
B
OH
B
B
B
B
A
B
B
B
OH
B
A
B
B
A
B
B
B
OH
A
A
B
B
A
OH
A
A
B
B
A
B
B
A
OH
A
A
B
B
A
B
A
A
OH
A
A
B
B
A
A
A
A
OH
A
A
A
A
A
A
A
A
OH
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
OH
B
B
B
B
B
Кислотность поверхности твердых тел
АH
А-
Брэнстедовские центры
кислотные основные
A
В
..
Льюисовские центры
кислотные основные
=
OH
Брэнстедовский
центр
OH
=
Al3+
Кислота
Льюиса
A
=
O
Основание
Льюиса
B
. .
Al2O3

## Slide 5
Определение кислотности/основности поверхности твердых тел
путем газофазного титрования летучими соединениями
Ind + H+ = IndH+
Гравиметрический метод
OH
+ RNH2
ONH3R
1. Вакуумирование
2. Взвешивание навески
образца
3. Напуск RNH2 до
атмосферного давления
и установления равновесия
4. Dm ~ CAH
Dm хемосорбции >> Dm адсорбции
Титрование летучими соединениями
Спектральный метод
координированный
протонированный
водородные связи
1440-1447 см-1 (оч. с.)
1485-1490 см-1 (сл.)
1580-1600 см-1 (с.)
1447-1460 см-1 (оч. с.)
1488-1503 см-1 (не уст.)
1600-1633 см-1 (с.)
1485-1600 см-1 (оч. с.)
1540 см-1 (с.)
~1620, ~ 1640 см-1 (с.)

## Slide 6
Кислотность поверхности твердых оксидов
Общая кислотность поверхности смешанных оксидов:
SiO2 Al2O3 > ZrO2 SiO2 ~ Ga2O3 SiO2 > BeO SiO2 ~ MgO SiO2 >
Y2O3 SiO2 > La2O3 SiO2 > SnO SiO2 > PbO SiO2
ЭхОу
ОН
брэнстедовский
центр
Э
льюисовский
кислотный центр
О
. .
льюисовский
оснóвный центр
ОН
ОН
О
. .
+ D t, - H2O
- D t, + H2O
брэнстедовская
кислотность
- Н+
+ Н+
ОН
О-
льюисовская
кислотность
А
В
. .
X
Y
OH
Hal
химическое модифицирование поверхности

## Slide 7
Механизмы каталитических кислотно-основных реакций
1. Х - карбокатион
кислотный
катализ
2. Х - карбоанион
оснóвный
катализ
3. Х – биполярная частица
смешанный
(синхронный)
катализ

## Slide 8
Механизмы реакций с участием кислотно-основных катализаторов
Основной механизм гетерогенного катализа
Х → Y
X → X(a) → Y(a) → Y
поверхность катализатора
Основные механизмы кислотно-основного катализа
Синтез аммиака
N2 + 3 H2 2 NH3 + DH
Катализатор Fe, Fe/Al2O3(K2O)
равновесие смещают вправо
1. повышение температуры
2. повышение давления
В условиях кислотно-основного катализа преимущественное влияние льюисовских центров

## Slide 9
N2 → N2(a) → 2 N(a) H2 → H2(a) → 2 H(a)
лимитирующая стадия
N(a) + H(a) → NH(a)
NH(a) + H(a) → NH2(a)
NH2(a) + H(a) → NH3(a)
NH3(a) → NH3
Изомеризация углеводородов
Предельные углеводороды
R
C
H
2
C
H
2
C
H
3
A
R
C
H
2
C
H
2
C
H
3
A
H
R
C
H
2
C
H
C
H
3
H
A
R
C
C
H
3
C
H
3
H
A
R
C
C
H
3
C
H
3
H
A
H

## Slide 10
R
C
H
2
C
H
C
H
3
H
B
R
C
H
2
C
H
2
C
H
3
B
H
R
C
H
2
C
H
C
H
3
H
B
C
H
3
2
H
H
R
C
C
H
3
C
H
3
H
B
R
C
H
C
H
3
C
H
3
B
Непредельные углеводороды
А. Смещение положения двойной связи
A
R
C
H
2
C
H
C
H
2
A
R
C
H
2
C
H
C
H
2
A
C
H
C
H
3
R
C
H
A
C
H
C
H
3
R
C
H
H
B
R
C
H
2
C
H
C
H
2
B
R
C
H
2
C
H
C
H
3
-
H
H
B
R
C
H
C
H
C
H
3

## Slide 11
Б. Скелетная изомеризация олефинов
A
C
H
C
H
3
R
C
H
C
H
3
A
C
R
C
H
3
C
H
2
H
B
R
C
H
2
C
H
C
H
3
B
R
C
C
H
3
C
H
3
-
H
H
B
R'
C
C
H
3
C
H
3
Алкилирование углеводородов

## Slide 12
Электрофильное присоединение (Еа)
А. Алкилирование олефинов
A
C
H
2
C
H
R
'
R
C
H
C
H
R
'
R
A
C
H
2
C
H
R
'
R
C
H
R
C
H
R
'
-
H
A
H
C
H
2
C
H
R
'
R
C
R
C
H
R
'
Предельный случай – полимеризация олефинов
Б. Алкилирование ароматических углеводородов
A
C
H
2
C
H
R
'
R
A
C
H
R
'
C
H
2
R
H
-
H
A
H
C
H
R
'
C
H
2
R

## Slide 13
Получение кумола
Продукты органического синтеза на основе кумола
с использованием цеолитных катализаторов
Реагенты
Интермедиатные комплексы в порах цеолита
средние поры ~ 5,5 Å (пентасил)
большие поры 6,5 Å (морденит) 13 Å (фозажит)
Продукты
изомеризация
метатезис
трансалкилирование

## Slide 14
Крекинг
R
C
H
2
C
H
2
C
H
3
A
R
C
H
2
C
H
2
C
H
3
A
H
A
H
R
C
H
2
C
H
C
H
3
R
C
H
3
C
H
C
H
2
A
H
Гидрокрекинг
-
H
A
R
C
H
3
C
H
2
C
H
2
Гидратация олефинов
R
C
H
C
H
2
A
H
R
C
C
H
3
A
O
H
H
R
C
C
H
3
O
H
H
A

## Slide 15
Дегидратация спиртов
C
H
C
R
1
R
2
R
3
O
H
R
4
A
O
H
C
H
C
R
1
R
2
R
3
R
4
A
O
H
C
H
C
R
1
R
3
R
2
R
4
A
O
H
H
2
O
H
Этерификация
A
R
C
O
H
O
A
R
C
O
H
O
R
C
O
O
A
H
R
'
O
H
-
H
2
O
A
R
C
O
O
R
'

## Slide 16
Методы получения кислотно-основных катализаторов
гомогенные кислотно-основные катализаторы
основной метод – приготовление раствора
– температура реакции, устойчивость катализатора (интермедиата)
HA Н+ + А- Solv + H+ HSolv+ B + HSolv HB+ + Solv-
протонные/апротонные растворители, рКа/рКb катализатора
– кислотность (основность) растворителя
конкурентные равновесные превращения
основные проблемы:
– обеспечение растворимости компонентов реакционной массы;
микрогетерогенный катализ
поверхность границы раздела жидкость – твердое тело

## Slide 17
гетерогенные кислотно-основные катализаторы
Кислотно-основные свойства обеспечивает каталитическая подложка
индивидуальные и смешанные оксиды (гомогенность распределения)
удельная поверхность (пористость)
А. Разложение термически неустойчивых соединений
ЭxAy → ЭaOb
t
нитраты алкоголяты
карбонаты металлокомплексы
соли органических кислот
ЭxAy + О2 → ЭaOb
Б. Окисление элементов (сжигание соединений элементов)
Э + О2 → ЭaOb
карбонильное железо
пористый кремний
дисперсии металлов
SiCl4 + H2 + О2 →
SiO2 + HCl + H2O
получение аэросила

## Slide 18
Пористость конечного продукта
введение специальных добавок
B. Осаждение (соосаждение) с последующим преобразованием в оксид
ЭХn → Э(OH)n → ЭaOb
[OH]
ЭХn + n H2O → Э(OH)n + n HX рН осаждения
равномерность распределения элементов в смешанных оксидах
сочетание бренстэдовских и льюисовских центров на поверхности
ОН
ОН
О
. .
+ D t, - H2O
- D t, + H2O
- Н+
+ Н+
ОН
О-
вторичный ионный обмен

## Slide 19
Г. Получение кристаллических алюмосиликатов (в т. ч. цеолитов)
xSiO2·yAl2O3·zNa2O → xSiO2·yAl2O3·zNa2O·nH2O → xSiO2·yAl2O3·zNa2O
O
H2O
P, t
OH +
HO
- H2O
O
гидротермальный синтез
100
200
300
400
500
600
700
800
900
103
106
109
1
сверхкритическая
жидкость
тройная точка
273 К, 610 Па
критическая точка
647 К, 22,1 МПа
Температура, К
Давление, Па
соединение кремния
соединение алюминия
щелочной компонент
вода
ионный обмен
О- ОН
Н+

## Slide 20
Кислотно-основные свойства обеспечивает нанесенный компонент
ограничения:
- химическая устойчивочть каталитической подложки (амфотерность)
- блокирование пор соединением-модификатором
- испарение активного компонента в процессе эксплуатации
А. Нанесение активного компонента путем пропитки
исходный
каталитический
носитель
продукт
поверхностного
модифицирования
модификатор
поверхностности
Б. Нанесение активного компонента путем химического
модифицирования поверхности
A
Hal
NH2
+ NH3 →
Hal
+ H2O →
OH

## Slide 21
OH
+ Я – R – Funct →
O – R – Funct
OH
+ Э(Hal)n →
O – Э(Hal)n-1
Э = Ti, Al, Sn, Si
OH
+ HalSi – R – Funct →
O – Si – R – Funct
OH
+ (RO)3Si – R – Funct →
O – Si – R – Funct
OH
+ (EtO)3Si – (CH2)3 – NH2 →
O – Si – (CH2)3 – NH2
APTES
основная проблема химически модифицированных поверхностей –
термическая и гидролитическая устойчивость привитого слоя
Основные принципы химического модифицирования поверхности оксидов

## Slide 22
Ферментативный кислотно-основной катализ
субстрат
фермент
+
фермент – субстратный комплекс
продукт
особенность ферментативных реакций – многоцентровые взаимодействия,
обеспечивающие селективность и скорость превращений
+ → +
концевая амино группа
концевая карбоксильная группа
пептидная связь
тиольная группа
рН среды, денатурация белков

## Slide 23
Аминокислотный остаток в молекуле белка |  | Кислота (сопряженная кислота) | Сопряженное основание (основание) | рКа
концевая аминогруппа |  | α – NH3+ | α – NH2 | 7,8
концевая карбоксигруппа |  | α – COOH | α – COO‑ | 3,8
аспаргиновая кислота | } | β,γ – COOH | β,γ – COO‑ | 4,4
глутаминовая кислота |  |  |  | 4,6
гистидин |  | ImH+ | Im | 7,0
цистеин |  | ‑ SH | ‑ S‑ | 8,7
тирозин |  | ‑ C6H4OH | ‑ C6H4O‑ | 9,6
лизин |  | ε – NH3+ | ε – NH2 | 10,4
серин | } | β – OH | β – O‑ | 13
треонин |  |  |  | 
аргидин |  | ‑ NH ( C = NH2+ ) NH2 | ‑ NH ( C = NH ) NH2 | 12,5
полипептид |  | R – CO – NH+ ‑ R' | R – CO – N ‑ R' | 14,8
Кислотно-основные свойства элементарных
звеньев полипептидов

## Slide 24
CH4 + O2 + NADH + H+ → CH3OH + H2O + NAD+
NADH
NAD+
окисл
восст
СН4
О2
СН3ОН
Н2О
Метанмонооксигеназа

## Slide 25
Кинетика кислотно-основных каталитических реакций
[R]
Специфический кислотный катализ
каталитической активностью обладают ионы H+
скорость реакции не зависит от природы кислоты
[R]
Общий кислотный катализ
каталитической активностью обладают и кислота, и ионы H+
скорость реакции зависит от природы кислоты

## Slide 26
Общий кислотный катализ
Соотношение Бренстеда-Поляни
Специфический основный катализ
каталитической активностью обладают ионы OH-
скорость реакции не зависит от природы основания
Общий основный катализ
каталитической активностью обладают и основание, и ионы OH-
скорость реакции зависит от природы основания
Основный катализ

## Slide 27
Влияние реакционной среды (растворителя)
сольватация кислоты
сольватация основания
НА + Solv Н+(Solv) + А-(Solv)
ka(пр)
ka(обр)
В + Solv НВ+(Solv) + Solv-
kb(пр)
kb(обр)
Сольватация
жидкая фаза (s)
газовая фаза (g)
Энергия
Н+(s) + А-(s)
НА(s)
DGа(HA/s)
DGсольв(HA/s)
НА(g)
DGсольв(A-/s, H+/s)
Н+(g) + А-(g)
DGa(HA/g)
Формула Борна - Ланде
Н+ + n H2O = H+ · n H2O
DGсольв(H+/Н2О) ~ - 260 ккал/моль
n H2O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
DHгидр, ккал/моль | 166.5 | 31.6 | 19.5 | 17.9 | 12.7 | 11.6 | 9.8 | 9.8